ICS 43.040.40

T 24

T/ZZB XXXX—XXXX

代替 T/ZZB XXXX—XXXX

摩托车用盘式制动块

Disc brake pads for motorcycles

XXXX － XX － XX发布

XXXX － XX － XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 技术要求	2

6 试验方法	3

7 检验规则	4

8 标志、包装、运输及贮存	5

9 质量承诺	5

前  言

本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口管理。

本标准主要起草单位：浙江万赛汽车零部件股份有限公司。

本标准参与起草单位：XXX。

本标准主要起草人：XXX。

本标准评审专家组长：XXX。

本标准由浙江万赛汽车零部件股份有限公司负责解释。

摩托车用盘式制动块

- 范围

本标准规定了摩托车用盘式制动块的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存、质量承诺。

本标准适用于摩托车用盘式制动块（以下简称制动块），不适用于电动自行车。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700－2006 碳素结构钢

GB/T 5620 道路车辆 汽车和挂车制动名词术语及其定义(ISO 611:2003,Road vehicles － Braking of automotive vehicles and their trailers － Vocabulary,IDT)

GB/T 5764－2011 汽车用离合器面片

GB/T 23263 制品中石棉含量测定方法

QC/T 226 摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件

QC/T 227.1 摩托车和轻便摩托车制动片摩擦性能试验方法

QC/T 227.2 摩托车和轻便摩托车制动片粘结剪切强度试验方法

QC/T 654－2005 摩托车和轻便摩托车制动器台架试验方法

JC/T 2268 制动摩擦材料中铜及其他元素的测定方法

- 术语和定义

GB/T 5620、QC/T 226、QC/T 654界定的术语和定义适用于本文件。

- 基本要求

  - 设计研发

    - 应具有自主产品配方开发能力（产品设计、工艺设计），优化产品性能。

    - 应具备制动块产品的模具开发设计能力，模拟产品的外观结构。

  - 原材料

    - 摩擦材料用固体酚醛树脂的游离酚含量应小于等于3.0 %。

    - 钢背使用材质应符合GB/T 700－2006的要求，其中抗拉强度达到（370～500）N/mm²。

  - 工艺装备

    - 生产过程中混料应配备自动配料、混料系统，5 kg的料用电子秤称量，误差应在±5 g范围内，5 kg以上的料其误差要求应在1 %范围内。

    - 压制工序应配备自动称料系统。

    - 应配备除尘设备、废气净化系统、车间空气循环系统，烘箱排放的废气应进行处理并达标排放。

  - 检验检测

    - 应具备制动块原材料筛分、振实密度、水分、烧蚀量、挥发份等检验检测能力。

    - 应配备剪切强度试验机、定速摩擦试验机、惯性制动试验机等试验设备，具备制动块剪切强度、定速摩擦性能、惯性制动性能等检验检测能力。

- 技术要求

  - 外观

    - 制动块不允许有裂纹、起泡、缺边、掉角、凹凸不平、翘曲、扭曲、分层等影响使用的缺陷。

    - 制动片表面应无油污，非黏结面应无余胶。

  - 尺寸

    - 制动块的基本尺寸由需方确定。没有规定的其厚度公差应符合表1的规定。

- 厚度尺寸公差

单位为毫米

| 基本尺寸 | 公差 |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.20 |
| ＞5 | 0.30 |

    - 盘式制动块长度≤77 mm，背板面的平面度≤0.15 mm和工作面的平行度≤0.15 mm；盘式制动块长度介于78mm～105mm，背板面的平面度≤0.20 mm和工作面的平行度≤0.15 mm

  - 有害物限量

    - 制动块中不得含有石棉。

    - 制动块中其他有害元素不得超过表2规定的限量要求。

- 有害物质限量

单位为wt %

| 有害元素名称 | 限量要求 |
| --- | --- |
| 镉 | ≤0.01 |
| 六价铬 | ≤0.1 |
| 铅 | ≤0.1 |
| 汞 | ≤0.1 |

  - 室温剪切强度

制动块在室温下的剪切强度不小于4.9MPa，粘结面积不小于80 %。

  - 高温剪切强度

制动块在300℃的环境中1h的剪切强度不小于3.0MPa，粘结面积不小于80 %。

  - 摩擦性能

    - 摩擦系数、指定摩擦系数允许偏差和磨损率应符合表3的要求。

- 摩擦性能要求

| 项目 | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩擦系数（μ） | 0.32～0.60 | 0.32～0.60 | 0.32～0.60 | 0.30～0.60 | 0.30～0.60 | 0.30～0.60 |
| 指定摩擦系数允许偏差（△μ） | ±0.07 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.12 |
| 磨损率V/[10－7cm3/(N•m)] | 0～0.30 | 0～0.30 | 0～0.50 | 0～0.60 | 0～0.70 | 0～0.80 |

    - 制动性能应符合表4的要求。

- 制动性能要求

| 制动初速度（km/h） | 磨合前/后效能制动操纵力（N） | 热衰退率（%） | 热恢复差率（%） | 水衰退率（%） | 水恢复差率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50～80 | 20－250 | ≤35 | －20～20 | ≤40 | －20～20 |

- 试验方法

  - 外观

按QC/T 226－2014中的5.3进行试验。

  - 尺寸

    - 厚度

按QC/T 226－2014中的5.1进行试验。

    - 平面度

按GB/T 5764－2011中的6.3进行试验，测试时不用预压夹具测量。

    - 平行度

平行度用百分表测量。平行度的测量方法：百分表固定放置在精度为1级的平板架上，产品摩擦面向上,钢背板面向下放在平板上，用平头百分表在摩擦面进行点的测试。

  - 有害物限量

    - 石棉含量按GB/T 23263进行试验。

    - 其它有害元素按JC/T 2268进行试验。

  - 室温剪切强度

室温剪切强度试验按QC/T 227.2进行试验。

  - 高温剪切强度

高温剪切强度试验按QC/T 227.2进行试验。

  - 摩擦性能试验

    - 摩擦性能要求按QC/ T 227. 1 中的规定进行试验。

    - 制动性能按QC/T 654－2005中5.4第二类进行试验。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

出厂检验按表5规定进行。

- 检验和试验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 型式检验 | 出厂检验 | 技术要求条文号 | 试验方法条文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | √ | √ | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 尺寸 |  |  | √ | 5.2 | 6.2 |
| 3 | 有害物限量 |  |  | － | 5.3 | 6.3 |
| 4 | 室温剪切强度 |  |  | √ | 5.4 | 6.4 |
| 5 | 高温剪切强度 |  |  | － | 5.5 | 6.5 |
| 6 | 摩擦性能 | 摩擦性能要求 |  | √ | 5.6.1 | 6.6.1 |
|  |  | 制动性能要求 |  | － | 5.6.2 | 6.6.2 |
| - 标有“√”为进行该项检验，标有“－”为不进行该项检验； |  |  |  |  |  |  |

  - 型式检验

型式检验项目见表5。型式检验数量为不少于20片，有下列情况之一时应进行型式检验：

- 产品停产半年以上，恢复生产时；

- 材料、工艺有较大变动，可能影响产品性能时；

- 出厂检验与上次型式检验有较大差异时；

- 企业正常连续生产一年时；

- 新产品投产时。

  - 组批和抽样

    - 组批原则

同配方同工艺同日的制动块为一批，单批数量不能超过200000片，当批量过大时，可分成若干小批。

    - 抽样方案

      - 制动块的外观全检，尺寸的检查采用随机抽样方法见表6。

- 尺寸项目的抽样数量与判定规则

单位为片

| 批量 | 样本大小 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤10000 | 10 | 1 | 2 |
| 10000～100000 | 20 | 2 | 3 |
| ＞100000 | 32 | 3 | 4 |

      - 室温剪切强度、摩擦性能要求组批原则按表7规定随机抽样。

- 性能检验的抽样样品数量

单位为片

| 批量 | 有害物限量 | 室内剪切强度 | 摩擦性能要求 | 制动性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100000 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| ＞100000 | 1 | 10 | 4 | 2 |

  - 判定规则

    - 出厂检验若尺寸检验不合格，可以加倍取样复检，复检结果合格则该批合格，若复检结果不合格，则该批不合格。

    - 出厂检验时室温剪切强度、摩擦性能要求检验，若有任何一项不合格，则判定该批产品为不合格。

    - 型式检验时所有检验项目全部合格，则判定该产品合格；若有任何一项不合格，则判定该产品为不合格。

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

    - 制动块的非工作面上应印有制造厂名或商标。

    - 制动块包装箱（盒）的四周应分别印有产品名称、执行标准、型号规格、制造厂名和/或商标、地址、产品数量、摩擦性能的指定摩擦系数。

  - 包装

    - 制动块应装入清洁干燥、坚固耐用的箱（盒）内。

    - 每个包装箱（盒）内应装入规格型号相同的制动块；当用户需要时，也可装入成套供应的制动块。

    - 每个包装箱（盒）内应附有产品合格证。

  - 运输及贮存

在运输过程中应不使制动块受到损坏和被油、水沾污。制动块应贮存在通风干燥、地面平坦的室内。

- 质量承诺

  - 在用户遵守运输、贮藏和正常的使用情况下(除特殊用途车型和特殊路况外），保证投入运行后不少于5000公里或半年（以先到为准）的使用寿命。如在此规定的里程内，因产品制造不良而发生损坏或不能正常工作时，制造者应无偿为客户更换产品并承担相应的更换费用。

  - 制动块的非工作面上应喷有产品唯一性批号。

  - 客户在产品生产过程中如有技术服务需求，应在 12 小时内做出响应，48 小时内提出解决方案。

_________________________________